**Cahier des charges neutre Heradesign**

**Panneaux acoustiques légers en laine de bois, liés à la magnésie**

**Fixation sur lattage en bois – stable au feu 30 min.**

Description :

Panneau de laine de bois lié à la magnésie en tant que revêtement de plafond décoratif et acoustiquement efficace pour les espaces intérieurs (et zones couvertes à l'extérieur, mais a signaler auprès du fabricant, pour un revêtement de peinture supplémentaire contre l'humidité et la moisissure).

Classement au feu selon EN 13501-1 B-s1, d0 (version standard)

Tolérances selon EN 13168 L3-W2-T2-S3-P2-CS(10)200-CI3 +/- 1mm

Coefficient de résistance à la diffusion selon EN 12086 ~ = 5

Convient aux pièces avec une humidité relative permanente jusqu’à 90%.

Aucun dégagement de formaldéhyde ou d'autres gaz nocifs. Les plaques sont reconnues pour la biologie du bâtiment.

Laine de bois **‘Fine’** = 2mm de largeur Valeur d'absorption acoustique αw à 0,90

Laine de bois **‘Superfine’** = 1mm de largeur Valeur d'absorption acoustique αw à 1,00

Format du panneau 1200 x 600 mm

Épaisseur du panneau 25 mm

Couleur Standard en naturel (RAL 1035) ou Standard en blanc (RAL 9010)

 Autres couleurs RAL ou NCS disponibles sur demande.

Finition de bord Standard avec bord biseauté de 5mm (AK01)

 Bords droit (GK) ou autres, disponible sur demande.

Poids +/- 13,3kg/m² (Fine) ou +/-12,6kg/m² (Superfine)

Les panneaux sont certifiées PEFC ou FSC

Le plafond suspendu garantit une stabilité au feu qui ne sera pas inférieure à 30 minutes, conformément au NBN 713.020

Sous-structure :

***Lattes porteuses principales :*** en bois avec dimensions (largeur x hauteur) 60 x 30mm et entraxe max. 1000mm, suspendu tous les 900mm au maximum au plancher en béton à l’aide de suspentes nonius.

***Lattes de support de plaques :*** sont fixés perpendiculairement en dessous des lattes porteuses principales, en dimensions (largeur x hauteur) 60 x 30mm, avec entraxe max. 600mm.



\* L’image se rapporte sur un montage direct dans le béton du lattage en bois. (Les profilés en bois transversaux sont manquant dans ce cas)

***Panneaux de laine de bois :*** sont fixés à la face inférieure des lattes supportant les plaques, avec 9 pièces de vis cadmiés 4,5x50mm (dont les têtes de vis sont peintes de la même couleur que les plaques).

Les vis sont vissées au maximum au niveau inférieur de la plaque, de sorte qu'aucune ombre ne soit obtenue. Pour cela, le fabricant peut fournir un Bitholder comme outil.

Les plaques sont de préférence placées avec des gants, car elles appartiennent déjà à la finition intérieure finale.

L'installation doit être effectuée uniquement dans des conditions d'humidité et de température contrôlées, dans un environnement étanche au vent et à l'eau.

Placez les panneaux sur une surface plane et horizontale et protégez-les contre l'humidité et la poussière avec une voile.

Le prix unitaire comprend le matériel requis complet et le montage prêt à l'emploi, sans distinction de l'emplacement, des sols et de la hauteur de la pièce, ainsi que tout traitement ultérieur des plaques et des têtes de vis avec de la peinture en cas de dommage au cours du traitement.

Pour fixation des objets sur le plafond suspendu, les charges attendues doivent être prises en compte. Les objets de poids supérieur peuvent être placés sur une structure auxiliaire de renforcement (p.e. Profil supplémentaire, Multiplex de 18mm,…) ou être fixé à la structure de support susmentionnée.

***Unité de mesure :*** m²

***Application laine minéral :*** Pose de panneaux d'isolation incombustibles en laine de roche A1, pour augmenter l'absorption acoustique des basses fréquences (facultatif dans ce cas) et/ou en raison de l'exigence locale de résistance au feu conforme EN 13501-2 + A1:2009.

Poids de volume ca. 50kg/m³

Épaisseur 50mm. 2 couches croisées, la première couche étant placée entre la structure de suspension principale.

OU

Poids de volume ca. 90kg/m³

Épaisseur 25mm. 2 couches croisées, la première couche étant placée entre la structure de suspension principale.

Résultat avec application de la laine minérale : **Résistance au feu EI30**

**Exigences acoustiques liées au projet *:*** La construction suspendu du plafond garantit un coefficient d’absorption αw de …

***Découpes dans les plafonds suspendus :*** L’exécution se fait en coordination avec les entreprises en charge des différents équipements techniques. Après réception des données nécessaires, celles-ci sont indiquées sur les plans de plafond à soumettre. Les structures de suspension des plafonds suspendus sont adaptées aux éléments à installer conformément aux directives des fabricants. Les éléments souillés sont nettoyés et les éléments endommagés sont remplacés. Un minimum de 10 panneaux par type de plafond est fourni en réserve. Ceux-ci ne sont pas déduits séparément, mais sont inclus dans le prix des plafonds mesurés.

Les découpes suivent avec précision la forme de l'élément à intégrer et sont réalisées avec des moyens appropriés. Les bords des découpes sont égal et finis avec un profil approprié.

***Trappes de surveillance et enceintes anti-feu :*** Cela concerne les trappes et les enceintes de surveillance résistant au feu installées dans le plafond suspendu en fonction de la compartimentation et / ou la protection / supervision des canalisations et des canaux. La structure et les matériaux utilisés doivent être conformes aux exigences du projet, en concertation avec l'architecte et le responsable du projet..

Le fabricant offre la possibilité de proposer des panneaux de laine de bois préassemblées dans des trappes de surveillance. De ce fait, l’installateur n’a pas à fournir lui-même d’incisions précises.

Les dimensions possibles sont 400x400mm, 400x600mm ou en format de plaque complète 1200x600mm.

***Unité de mesure :***  pc.